GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 07.02.01

OZNAKOWANIE  PIONOWE

Warszawa 1998

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzj¹ Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê sporz¹dzenia szczegó³owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Miñska 65, tel. (22) 331-79-45, 871-87-90, fax (22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Konsultacje:

Wydzia³ Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treœæ ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzieñ 30 kwietnia 1998 r.

Przy sporz¹dzaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej nale¿y ewentualnie uaktualniæ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

znaków ostrzegawczych,

znaków zakazu i nakazu,

znaków informacyjnych, kierunku, miejscowoœci i znaków uzupe³niaj¹cych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treœæ znaku. Tarcza mo¿e byæ wykonana z ró¿nych materia³ów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk³adana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czêœæ znaku, s³u¿¹ca do podania treœci znaku. Lico znaku mo¿e byæ wykonane jako malowane lub oklejane (foli¹ odblaskow¹ lub nieodblaskow¹). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku mo¿e byæ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materia³ów zwyk³ych (lico nie wykazuje w³aœciwoœci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w³aœciwoœci odblaskowe (wykonane jest z materia³u o odbiciu powrotnym - wspó³dro¿nym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - s³up (s³upy), wysiêgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami s³u¿¹cymi do przymocowania tarczy (œruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przeœwietlany - znak, w którym wewnêtrzne Ÿród³o œwiat³a jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy oœwietlany - znak, którego lico jest oœwietlane Ÿród³em œwiat³a umieszczonym na zewn¹trz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak u¿ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiêcy od daty produkcji.

1.4.10. Znak u¿ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce od daty produkcji.

1.4.11. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materia³ów

Ka¿dy materia³ do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadaæ aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê. Znaki drogowe powinny mieæ certyfikat bezpieczeñstwa (znak „B”) nadany przez uprawnion¹ jednostkê.

2.3. Materia³y stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog¹ byæ wykonywane jako:

prefabrykaty betonowe,

z betonu wykonywanego „na mokro”,

z betonu zbrojonego,

inne rozwi¹zania zaakceptowane przez In¿yniera.

Klasa betonu powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹. Beton powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byæ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca siê stosowanie kruszywa o marce nie ni¿szej ni¿ klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna byæ „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny byæ stosowane jeœli przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub wskazania In¿yniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca siê stosowaæ domieszki napowietrzaj¹ce, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniaj¹ce lub up³ynniaj¹ce.

2.3.5. Prêty zbrojenia

Prêty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale¿y wykonaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, a w przypadku braku wystarczaj¹cych ustaleñ, zgodnie z propozycj¹ Wykonawcy zaakceptowan¹ przez In¿yniera.

Konstrukcje wsporcze mo¿na wykonaæ z ocynkowanych rur lub k¹towników wzglêdnie innych kszta³towników, zaakceptowanych przez In¿yniera.

Wymiary i najwa¿niejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i k¹towników podano w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okr¹g³e bez szwu walcowane na gor¹co wg PN-H-74219 [9]

| Œrednica | Gruboœæ | Masa 1 m | Dopuszczalne odchy³ki |
| --- | --- | --- | --- |

zewnêtrzna

mm

œcianki

| mm | kg/m | œrednicy zewnêtrznej | gruboœci œcianki |
| --- | --- | --- | --- |

44,5

48,3

51,0

54,0

57,0

60,3

63,5

70,0

76,1

82,5

88,9

101,6

102,0

108,0

114,0

114,3

121,0

od 2,6 do 11,0

od 2,6 do 11,0

od 2,6 do 12,5

od 2,6 do 14,2

od 2,9 do 14,2

od 2,9 do 14,2

od 2,9 do 16,0

od 2,9 do 16,0

od 2,9 do 20,0

od 3,2 do 20,0

od 3,2 do 34,0

od 3,6 do 20,0

od 4,0 do 12,0

od 3,6 do 20,0

od 4,0 do 14,0

od 3,6 do 20,0

od 4,0 do 16,0

od 2,69 do 9,09

od 2,93 do 10,01

od 3,10 do 11,9

od 3,30 do 13,9

od 3,87 do 15,0

od 4,11 do 16,1

od 4,33 do 18,7

od 4,80 do 21,3

od 5,24 do 27,7

od 6,26 do 30,8

od 6,76 do 34,0

od 8,70 do 40,2

od 9,67 do 26,6

od 9,27 do 43,4

od 10,9 do 34,5

od 9,83 do 46,5

od 11,5 do 41,4

( 1,25 %

( 15 %

Tablica 2. K¹towniki równoramienne wg PN-H-93401 [18]

| Wymiary | Gruboœæ | Masa 1 m | Dopuszczalne odchy³ki |
| --- | --- | --- | --- |

ramion

mm

ramienia

mm

k¹townika

| kg/m | d³ugoœci ramienia | gruboœci ramion |
| --- | --- | --- |

40 x 40

45 x 45

50 x 50

60 x 60

65 x 65

75 x 75

80 x 80

90 x 90

100 x 100

od 4 do 5

od 4 do 5

od 4 do 6

od 5 do 8

od 6 do 9

od 5 do 9

od 6 do 10

od 6 do 11

od 8 do 12

od 2,42 do 2,97

od 2,74 do 3,38

od 3,06 do 4,47

od 4,57 do 7,09

od 5,91 do 8,62

od 5,76 do 10,00

od 7,34 do 11,90

od 8,30 do 14,70

od 12,20 do 17,80

( 1

( 1

( 1,5

( 1,5

( 1,5

( 1,5

( 1,5

( 1,5

( 2

( 0,4

( 0,4

( 0,5

( 0,5

( 0,5

( 0,5

( 0,5

( 0,5

( 0,6

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez In¿yniera.

Powierzchnia zewnêtrzna i wewnêtrzna rur nie powinna wykazywaæ wad w postaci ³usek, pêkniêæ, zwalcowañ i naderwañ. Dopuszczalne s¹ nieznaczne nierównoœci, pojedyncze rysy wynikaj¹ce z procesu wytwarzania, mieszcz¹ce siê w granicach dopuszczalnych odchy³ek wymiarowych.

Koñce rur powinny byæ obciête równo i prostopadle do osi rury.

Po¿¹dane jest, aby rury by³y dostarczane o d³ugoœciach:

dok³adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln¹ odchy³k¹ ( 10 mm,

wielokrotnych w stosunku do zamówionych d³ugoœci dok³adnych poni¿ej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka¿de ciêcie i z dopuszczaln¹ odchy³k¹ dla ca³ej d³ugoœci wielokrotnej, jak dla d³ugoœci dok³adnych.

Rury powinny byæ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaæ 1,5 mm na 1 m d³ugoœci rury.

Rury powinny byæ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje siê gatunek cynku Raf wed³ug PN-H-82200 [11].

Rury powinny byæ dostarczone bez opakowania w wi¹zkach lub luzem wzglêdnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiaj¹cym. Rury powinny byæ cechowane indywidualnie (dotyczy œrednic 31,8 mm i wiêkszych i gruboœci œcianek 3,2 mm i wiêkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy œrednic i gruboœci mniejszych od wy¿ej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaæ: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Kszta³towniki

Kszta³towniki powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia kszta³townika powinna byæ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne ³uski, pêkniêcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne s¹ usuniête wady przez szlifowanie lub d³utowanie z tym, ¿e obrobiona powierzchnia powinna mieæ ³agodne wyciêcia i zaokr¹glone brzegi, a gruboœæ kszta³townika nie mo¿e zmniejszyæ siê poza dopuszczaln¹ doln¹ odchy³kê wymiarow¹ dla kszta³townika.

Kszta³towniki powinny byæ obciête prostopadle do osi wzd³u¿nej kszta³townika. Powierzchnia koñców kszta³townika nie powinna wykazywaæ rzadzizn, rozwarstwieñ, pêkniêæ i œladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Kszta³towniki powinny byæ ze stali St3W lub St4W oraz mieæ w³asnoœci mechaniczne wed³ug PN-H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiêdzy Zamawiaj¹cym i wytwórc¹.

Kszta³towniki mog¹ byæ dostarczone luzem lub w wi¹zkach z tym, ¿e kszta³towniki o masie do 25 kg/m dostarcza siê tylko w wi¹zkach.

Tablica 3. Podstawowe w³asnoœci kszta³towników wed³ug PN-H-84020 [14]

| Stal | Granica plastycznoœci, MPa, minimum dla wyrobów o gruboœci lub œrednicy, w mm | Wytrzyma³oœæ na roz- ci¹ganie, MPa, dla wy- robów o grub. lub œred. w mm |
| --- | --- | --- |
|  | do 40 |

od 40

do 65

od 65

do 80

od 80

do 100

od 100

do 150

od 150

| do 200 | do 100 |
| --- | --- |

od 100

do 200

St3W

St4W

225

265

215

255

205

245

205

235

195

225

185

215

od 360

do 490

od 420

do 550

od 340

do 490

od 400

do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy

Jeœli dokumentacja projektowa, SST lub In¿ynier przewiduj¹ wykonanie spawanych po³¹czeñ elementów, to elektroda powinna spe³niaæ wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], wzglêdnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spe³niaæ wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez In¿yniera.

Œrednica elektrody lub drutu powinna wynosiæ po³owê gruboœci elementów ³¹czonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy ³¹czone s¹ grubsze ni¿ 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna byæ czysta i g³adka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.

Do ka¿dej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyæ zaœwiadczenie, w którym podane s¹ nastêpuj¹ce wyniki badañ: oglêdziny zewnêtrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie sk³adu chemicznego, sprawdzenie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodnoœci w³asnoœci elektrod lub drutów z norm¹.

Elektrody, druty i prêty powinny byæ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywo³uj¹cych korozjê.

2.4.5. Pow³oki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania pow³oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona byæ z cynku o czystoœci nie mniejszej ni¿ 99,5 % i odpowiadaæ wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna gruboœæ pow³oki cynkowej powinna byæ zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia pow³oki powinna byæ jednorodna pod wzglêdem ziarnistoœci. Nie mo¿e ona wykazywaæ widocznych wad jak rysy, pêkniêcia, pêcherze lub odstawanie pow³oki od pod³o¿a.

Tablica 4. Minimalna gruboœæ pow³oki metalizacyjnej cynkowej nara¿onej na dzia³anie

korozji atmosferycznej wed³ug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnoœæ korozyjna atmosfery

Minimalna gruboœæ pow³oki,  (m,

| przy wymaganej trwa³oœci w latach |
| --- |
| wed³ug PN-H-04651 [8] | 10 | 20 |

Umiarkowana

Ciê¿ka

120

160 M

160

200 M

M - pow³oka pokryta dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ warstw pow³oki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcjê wsporcz¹

Producent lub dostawca ka¿dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drog¹, k³adki dla pieszych, s³upy latarñ itp.), tak¿e elementów s³u¿¹cych do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi¹zany jest do wydania gwarancji na okres trwa³oœci znaku uzgodniony z odbiorc¹. Przedmiotem gwarancji s¹ w³aœciwoœci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj¹cych oraz trwa³oœæ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku s³upków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, s³u¿¹cych do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja mo¿e byæ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysiêgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka¿dej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwa³oœæ materia³ów na wp³ywy zewnêtrzne

Materia³y u¿yte na lico i tarczê znaku oraz po³¹czenie lica znaku z tarcz¹ znaku, a tak¿e sposób wykoñczenia znaku, musz¹ wykazywaæ pe³n¹ odpornoœæ na oddzia³ywanie œwiat³a, zmian temperatury, wp³ywy atmosferyczne i wystêpuj¹ce w normalnych warunkach oddzia³ywania chemiczne (w tym korozjê elektrochemiczn¹) - przez ca³y czas trwa³oœci znaku, okreœlony przez wytwórcê lub dostawcê.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowi¹zany jest przy dostawie okreœliæ, uzgodnion¹ z odbiorc¹, trwa³oœæ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak¿e udostêpniæ na ¿yczenie odbiorcy:

instrukcjê monta¿u znaku,

dane szczegó³owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

instrukcjê utrzymania znaku.

2.5.3. Materia³y do wykonania tarczy znaku

Materia³ami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s¹:

blacha stalowa,

blacha z aluminium lub stopów z aluminium,

inne materia³y, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej gruboœci co najmniej 1,0 mm powinna byæ zabezpieczona przed korozj¹ obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza siê stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozj¹, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza siê stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozj¹ jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawêdzie tarczy powinny byæ zabezpieczone przed korozj¹ farbami ochronnymi o odpowiedniej trwa³oœci, nie mniejszej ni¿ przewidywany okres u¿ytkowania znaku.

Wytrzyma³oœæ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna byæ mniejsza ni¿ 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna  byæ odporna na korozjê w warunkach zasolenia.

Wymagane gruboœci:

z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przet³oczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm,

z blachy z aluminium dla tarcz p³askich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte foli¹ lub farbami powinny byæ zabezpieczone przed korozj¹ przy zastosowaniu farby ochronnej lub pow³oki z tworzyw sztucznych.

Wytrzyma³oœæ dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosiæ:

dla tarcz wzmocnionych przet³oczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej                    155 MPa,

dla tarcz p³askich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byæ równa i g³adka - bez odkszta³ceñ p³aszczyzny znaku, w tym pofa³dowañ, wgiêæ, lokalnych wgnieceñ lub nierównoœci itp. Odchylenie p³aszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofa³dowanie itp.) nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 1,5 % najwiêkszego wymiaru znaku.

Krawêdzie tarczy znaku musz¹ byæ równe i nieostre. Zniekszta³cenia krawêdzi tarczy znaku, pozosta³e po t³oczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych sk³adanych - segmenty tarczy) by³a poddana, musz¹ byæ usuniête.

Tarcze znaków drogowych sk³adanych mog¹ byæ wykonane z modu³owych kszta³towników aluminiowych lub odpowiednio ukszta³towanych segmentów stalowych. Dopuszcza siê stosowanie modu³owych kszta³towników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny miêdzy s¹siednimi segmentami znaku sk³adanego nie mog¹ byæ wiêksze od                 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycz¹ce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje siê z zasady przez oklejenie tarczy znaku materia³em odblaskowym.

W³aœciwoœci folii odblaskowej (odbijaj¹cej powrotnie) powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakoœciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe u¿yte do wykonania lica znaku powinny wykazywaæ pe³ne zwi¹zanie z tarcz¹ znaku przez ca³y okres wymaganej trwa³oœci znaku. Niedopuszczalne s¹ lokalne niedoklejenia, odklejania, z³uszczenia lub odstawanie folii na krawêdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposób po³¹czenia folii z powierzchni¹ tarczy znaku powinien uniemo¿liwiaæ jej od³¹czenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze¿y znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materia³y powinny byæ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwa³oœci znaku wykonanego przy u¿yciu folii odblaskowych powinien wynosiæ od 7 do 10 lat, w zale¿noœci od rodzaju materia³u.

Powierzchnia lica znaku powinna byæ równa i g³adka, nie mog¹ na niej wystêpowaæ lokalne nierównoœci i pofa³dowania. Niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze¿ach tarczy znaku.

Dok³adnoœæ rysunku znaku powinna byæ taka, aby wady konturów znaku, które mog¹ powstaæ przy nanoszeniu farby na odblaskow¹ powierzchniê znaku, nie by³y wiêksze ni¿:

2 mm dla znaków ma³ych i œrednich,

3 mm dla znaków du¿ych i wielkich.

Powsta³e zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow¹ czêœæ znaku nie powinny byæ wiêksze w ka¿dym kierunku ni¿:

2 mm dla znaków ma³ych i œrednich,

3 mm dla znaków du¿ych i wielkich.

W znakach nowych na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x 4 cm nie mo¿e wystêpowaæ wiêcej ni¿ 0,7 lokalnych usterek (za³amania, pêcherzyki) o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 1 mm w ka¿dym kierunku. Niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek zarysowañ powierzchni znaku.

W znakach u¿ytkowanych na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza siê do 2 usterek jak wy¿ej, o wymiarach nie wiêkszych ni¿            1 mm w ka¿dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza siê do 3 zarysowañ o szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,8 mm i ca³kowitej d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 10 cm. Na ca³kowitej d³ugoœci znaku dopuszcza siê nie wiêcej ni¿ 5 rys szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,8 mm i d³ugoœci przekraczaj¹cej 10 cm - pod warunkiem, ¿e zarysowania te nie zniekszta³caj¹ treœci znaku.

W znakach u¿ytkowanych dopuszcza siê równie¿ lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczaj¹cej 6 mm2 ka¿de - w liczbie nie wiêkszej ni¿ piêæ na powierzchni znaku ma³ego lub œredniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj¹cej 8 mm2 ka¿de - w liczbie nie wiêkszej ni¿ 8 na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku du¿ego lub wielkiego (w³¹czaj¹c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mog¹ zniekszta³caæ treœci znaku - w przypadku wystêpowania takiego zniekszta³cenia znak musi byæ bezzw³ocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek rys, siêgaj¹cych przez warstwê folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach u¿ytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ¿e wystêpuj¹ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz¹ wielkoœci okreœlonych poni¿ej.

W znakach u¿ytkowanych dopuszczalne jest wystêpowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwy¿ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj¹cych 2,0 mm w ka¿dym kierunku na powierzchni ka¿dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj¹cych siê w okresie wymaganej gwarancji ¿adna korozja tarczy znaku nie mo¿e wystêpowaæ.

Wymagana jest taka wytrzyma³oœæ po³¹czenia folii odblaskowej z tarcz¹ znaku, by po zgiêciu tarczy o 90o przy promieniu ³uku zgiêcia do 10 mm w ¿adnym miejscu nie uleg³o ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi byæ zabezpieczona matow¹ farb¹ nieodblaskow¹ barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspó³czynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wed³ug wzorca stanowi¹cego za³¹cznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Gruboœæ pow³oki farby nie mo¿e byæ mniejsza od 20 (m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukszta³towaniu tarczy - jej krawêdzie mog¹ pozostaæ niezabezpieczone farb¹ ochronn¹.

2.7. Znaki nieodblaskowe

2.7.1. Wymagania dotycz¹ce powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwyk³e) mog¹ byæ wykonane jako malowane lub oklejane foli¹, z materia³ów nie wykazuj¹cych odbicia powrotnego (wspó³dro¿nego). Nie dopuszcza siê u¿ywania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwyk³e) materia³ów fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie i farby u¿yte do wykonania znaku musz¹ wykazywaæ pe³ne zwi¹zanie z pod³o¿em (powierzchni¹ tarczy znaku) przez ca³y czas wymaganej trwa³oœci znaku. Niedopuszczalne s¹ w szczególnoœci lokalne niedoklejenia, odklejenia, pêcherze, z³uszczenia lub odstawanie farby lub folii na krawêdziach lica znaku oraz na jego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi byæ jednolita - bez lokalnych szczelin lub pêkniêæ. Niedopuszczalne s¹ lokalne nierównoœci farby oraz cz¹stki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Gruboœæ farby lica znaku nie mo¿e byæ mniejsza od 50 (m. Gruboœæ farby na tylnej stronie znaku nie mo¿e byæ mniejsza od 20 (m.

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposób po³¹czenia folii z powierzchni¹ tarczy znaku powinien uniemo¿liwiaæ jej odklejenie od pod³o¿a bez jej zniszczenia.

Krawêdzie folii na obrze¿ach tarczy znaku, jak równie¿ krawêdzie folii, symboli, napisów, obramowañ itp. musz¹ byæ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona by³a integralnoœæ znaku przez pe³en okres jego trwa³oœci.

2.7.5. Wymagania jakoœciowe dla znaków malowanych

Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi byæ równa i g³adka; niedopuszczalne jest wystêpowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farb¹. Struktura powierzchniowa warstwy farby nie mo¿e sprzyjaæ osadzaniu na niej zanieczyszczeñ lub cz¹stek kurzu.

W znakach nowych na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie mo¿e wystêpowaæ wiêcej ni¿ jedna lokalna usterka w postaci zarysowañ o szerokoœci nie wiêkszej od 0,8 mm i d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 8 mm. Niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym pêcherzyków, rozleg³ych zarysowañ, wyczuwalnych nierównoœci farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach u¿ytkowanych w okresie wymaganej trwa³oœci znaku na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza siê do trzech usterek o charakterze wskazanym wy¿ej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (pêcherzyki itp.) o wymiarach nie wiêkszych od 2 mm. Na ca³kowitej powierzchni znaku dopuszcza siê nie wiêcej ni¿ 8 zarysowañ szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,5 mm i d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 8 cm, je¿eli ich g³êbokoœæ nie siêga do pod³o¿a lub nie wiêcej ni¿ 5 zarysowañ o d³ugoœci przekraczaj¹cej 10 mm, lecz nie wiêkszej od 10 cm, je¿eli ich g³êbokoœæ siêga do pod³o¿a oraz do piêciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj¹cych 4 mm w ka¿dym kierunku w znakach ma³ych i œrednich lub 6 mm w znakach du¿ych i wielkich - pod warunkiem, ¿e te zarysowania lub ogniska korozji nie zniekszta³caj¹ treœci znaku.

Wady w postaci nierównoœci konturów  rysunku znaku, które mog¹ powstaæ przy nanoszeniu farby na lico znaku, nie mog¹ przekraczaæ 1 mm dla znaków ma³ych i œrednich oraz 2 mm dla znaków du¿ych i wielkich.

Niedopuszczalne jest wystêpowanie zacieków o wymiarach wiêkszych ni¿ 2 mm w znakach ma³ych i œrednich oraz 3 mm w znakach du¿ych i wielkich w ka¿dym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakoœciowe dla znaków oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi byæ równa i g³adka; nie mog¹ na niej wystêpowaæ lokalne nierównoœci i pofa³dowania.

W znakach nowych na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach            4 x 4 cm nie mo¿e wystêpowaæ wiêcej ni¿ 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 8 mm itp.) o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 1 mm w ka¿dym kierunku. Niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek rozleg³ych zarysowañ oraz pojedynczych rys d³u¿szych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach u¿ytkowanych w okresie wymaganej trwa³oœci znaku na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza siê do 2 lokalnych usterek jak wy¿ej, o wymiarach nie wiêkszych od 2 mm w ka¿dym kierunku. Na ka¿dym z tych fragmentów dopuszcza siê do 3 zarysowañ o szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,8 mm i ca³kowitej d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 10 cm. Na ca³kowitej powierzchni znaku dopuszcza siê nie wiêcej ni¿ 5 zarysowañ szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,8 mm i d³ugoœci przekraczaj¹cej 10 cm lecz nie wiêkszej od 20 cm - pod warunkiem, ¿e zarysowania te nie zniekszta³caj¹ treœci znaku.

W znakach u¿ytkowanych w okresie wymaganej trwa³oœci dopuszcza siê równie¿ lokalne odklejenia folii o powierzchni nie przekraczaj¹cej 8 mm2 ka¿de - w liczbie nie wiêkszej ni¿ piêæ na powierzchni znaku ma³ego lub œredniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj¹cej 10 mm2 ka¿de w liczbie nie wiêkszej ni¿ 8 na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku du¿ego lub wielkiego (w³¹czaj¹c znaki informacyjne) o wymiarach       1200 x 1200 mm lub na ca³kowitej powierzchni znaku, je¿eli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m2.

Zarysowania i oderwania folii nie mog¹ zniekszta³caæ treœci znaku - w przypadku wystêpowania takiego zniekszta³cenia znak musi byæ bezzw³ocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek zarysowañ, siêgaj¹cych przez warstwê folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach u¿ytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ¿e wystêpuj¹ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz¹ wielkoœci okreœlonych w dalszym ci¹gu.

Zachowana musi byæ co najmniej identyczna dok³adnoœæ rysunku znaku, jak dla znaków malowanych (pkt 2.7.5).

W znakach nowych folia nie mo¿e wykazywaæ ¿adnych znamion odklejeñ, rozwarstwieñ, zanieczyszczeñ itp. miêdzy poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarcz¹ znaku. Niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na obrze¿ach tarczy znaku.

W znakach u¿ytkowanych dopuszczalne jest wystêpowanie po okresie wymaganej gwarancji co najwy¿ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj¹cych 2,0 mm w ka¿dym kierunku na powierzchni ka¿dego  fragmentu znaku o wymiarach                       4 x 4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajduj¹cych siê w okresie wymaganej gwarancji nie mo¿e wystêpowaæ ¿adna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzyma³oœæ po³¹czenia folii z tarcz¹ znaku, by po zgiêciu tarczy o 90o przy promieniu ³uku zgiêcia do 15 mm w ¿adnym miejscu nie uleg³o ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, które mog¹ byæ bez ca³kowitego zniszczenia odklejone od tarczy znaku lub od innej folii, na której zosta³y naklejone.

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znaków musi byæ zabezpieczona matow¹ farb¹ nieodblaskow¹ barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o wspó³czynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wed³ug wzorca stanowi¹cego za³¹cznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Gruboœæ pow³oki farby nie mo¿e byæ mniejsza od 20 (m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukszta³towaniu tarczy - jej krawêdzie mog¹ pozostaæ niezabezpieczone farb¹ ochronn¹. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawêdzie tarczy nale¿y zabezpieczyæ odpowiedni¹ pow³ok¹ przeciwkorozyjn¹.

2.8. Znaki przeœwietlane

2.8.1. Wymagania ogólne dotycz¹ce znaków przeœwietlanych

Znaki drogowe przeœwietlane wykonuje siê jako urz¹dzenia, których integralnym sk³adnikiem jest oprawa oœwietleniowa wbudowana w znak - os³oniêta licem znaku z materia³u przepuszczaj¹cego œwiat³o.

Oprawa oœwietleniowa wbudowana w znak musi byæ oznaczona znakiem bezpieczeñstwa „B” wydanym przez uprawnion¹ jednostkê.

Znak drogowy przeœwietlany musi mieæ umieszczone w sposób trwa³y oznaczenia przewidziane na tabliczce znamionowej wed³ug ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a) napiêcia znamionowego zasilania, b) rodzaju pr¹du, c) liczby typu i mocy znamionowej Ÿróde³ œwiat³a, d) symbolu klasy ochronnoœci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odpornoœci na wnikanie wilgoci i cia³ obcych.

Równoœæ i g³adkoœæ powierzchni znaku i dok³adnoœæ rysunku znaku dla znaków przeœwietlanych nale¿y przyjmowaæ jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.8.2. Lico znaku przeœwietlanego

Lico znaku powinno byæ tak wykonane, aby nie wystêpowa³y niedok³adnoœci w postaci pêcherzy, pêkniêæ itp. Niedopuszczalne s¹ lokalne nierównoœci oraz cz¹stki mechaniczne zatopione w warstwie przeœwietlanej.

2.9. Znaki oœwietlane

2.9.1. Wymagania ogólne dotycz¹ce znaków oœwietlanych

Znaki drogowe oœwietlane wykonuje siê jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzê¿ona jest w sposób sztywny oprawa oœwietleniowa, oœwietlaj¹ca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewn¹trz znaku.

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materia³ów odblaskowych, znak musi spe³niaæ dodatkowo wymagania okreœlone w punkcie 2.6.

Oprawa oœwietleniowa znaku musi byæ oznaczona znakiem bezpieczeñstwa „B” wydanym przez uprawnion¹ jednostkê.

Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy musz¹ spe³niaæ wymagania okreœlone w punkcie 2.8.1.

2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotycz¹ce powierzchni znaku ustala siê jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7), a w przypadku wykonania znaku z materia³ów odblaskowych - jak dla znaków odblaskowych (pkt 2.6).

Warunki wykonania lica znaku ustala siê odpowiednio jak dla znaków nieodblaskowycnh (pkt 2.7).

2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane mog¹ byæ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej. Trwa³oœæ znaku emaliowanego, w tym równie¿ trwa³oœæ jego barwy nie mo¿e byæ mniejsza od 15 lat.

2.11. Materia³y do monta¿u znaków

Wszystkie ocynkowane ³¹czniki metalowe przewidywane do mocowania miêdzy sob¹ elementów konstrukcji wsporczych znaków jak œruby, listwy, wkrêty, nakrêtki itp. powinny byæ czyste, g³adkie, bez pêkniêæ, naderwañ, rozwarstwieñ i wypuk³ych karbów.

£¹czniki mog¹ byæ dostarczane w pude³kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zale¿noœci od ich wielkoœci.

2.12. Przechowywanie i sk³adowanie materia³ów

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien byæ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nale¿y przechowywaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny byæ sk³adowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod³o¿u. Prefabrykaty nale¿y uk³adaæ na podk³adach z zachowaniem przeœwitu minimum 10 cm miêdzy pod³o¿em a prefabrykatem.

Znaki powinny byæ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia³ów dzia³aj¹cych koroduj¹co i w warunkach zabezpieczaj¹cych przed uszkodzeniami.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

koparek ko³owych, np. 0,15 m3 lub koparek g¹sienicowych, np. 0,25 m3,

¿urawi samochodowych o udŸwigu do 4 t,

ewentualnie wiertnic do wykonywania do³ów pod s³upki w gruncie spoistym,

betoniarek przewoŸnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

œrodków transportowych do przewozu materia³ów,

przewoŸnych zbiorników na wodê,

sprzêtu spawalniczego, itp.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów do pionowego oznakowania dróg

Transport cementu powinien odbywaæ siê  zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa  powinien odbywaæ siê  zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny byæ przewo¿one œrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na œrodkach transportu powinno byæ symetryczne.

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzêtu (uchwyty, œruby, nakrêtki itp.) powinien siê odbywaæ œrodkami transportowymi w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przesuwanie siê w czasie transportu i uszkadzanie.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst¹pieniem do robót nale¿y wyznaczyæ:

lokalizacjê znaku, tj. jego pikieta¿ oraz odleg³oœæ od krawêdzi jezdni, krawêdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

wysokoœæ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuj¹ce miejsca ustawienia znaków nale¿y zabezpieczyæ w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istnia³a mo¿liwoœæ sprawdzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja i wysokoœæ zamocowania znaku powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byæ dostosowany do g³êbokoœci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzêtu. Wymiary wykopu powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub wskazaniami In¿yniera.

Wykopy fundamentowe powinny byæ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoñczeniu mo¿na by³o przyst¹piæ natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed u³o¿eniem prefabrykatu nale¿y wyrównaæ i zagêœciæ. Wolne przestrzenie miêdzy œcianami gruntu i prefabrykatem nale¿y wype³niæ materia³em kamiennym, np. kliñcem i dok³adnie zagêœciæ ubijakami rêcznymi.

Je¿eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna byæ równa z powierzchni¹ pobocza lub byæ wyniesiona nad tê powierzchniê nie wiêcej ni¿ 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowoœci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b¹dŸ rozpartych nale¿y wykonywaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera. Wykopy nale¿y zabezpieczyæ przed nap³ywem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo¿liwiaj¹cym ³atwy odp³yw wody poza teren przylegaj¹cy do wykopu. Dno wykopu powinno byæ wyrównane z dok³adnoœci¹ ( 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale¿y usun¹æ i miejsce wype³niæ do spodu fundamentu betonem klasy B 15. P³aszczyzny boczne fundamentów stykaj¹ce siê z gruntem nale¿y zabezpieczyæ izolacj¹, np. emulsj¹ kationow¹. Po wykonaniu fundamentu wykop nale¿y zasypaæ warstwami gruboœci 20 cm z dok³adnym zagêszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - s³upki, s³upy, wysiêgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny byæ wykonane zgodnie z dokumentacj¹ pionow¹ i  SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchy³ka od pionu, nie wiêcej ni¿ ( 1 %,

odchy³ka w wysokoœci umieszczenia znaku, nie wiêcej ni¿ ( 2 cm,

odchy³ka w odleg³oœci ustawienia znaku od krawêdzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiêcej ni¿ ( 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg³oœci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj¹ o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych z³¹cz elementów metalowych

Z³¹cza spawane elementów metalowych powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzyma³oœæ zmêczeniowa spoin powinna wynosiæ od 19 do 32 MPa. Odchy³ki wymiarów spoin nie powinny przekraczaæ ( 0,5 mm dla spoiny gruboœci do 6 mm i ( 1,0 mm dla spoiny o gruboœci powy¿ej 6 mm.

Odstêp w z³¹czach zak³adkowych i nak³adkowych, pomiêdzy przylegaj¹cymi do siebie p³aszczyznami nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 1 mm.

Z³¹cza spawane nie powinny mieæ wad wiêkszych ni¿ podane w tablicy 5. In¿ynier mo¿e dopuœciæ wady wiêksze ni¿ podane w tablicy jeœli uzna, ¿e nie maj¹ one zasadniczego wp³ywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w z³¹czach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

| Rodzaj wady | Dopuszczalny wymiar wady, mm |
| --- | --- |

Brak przetopu

Podtopienie lica spoiny

Porowatoœæ spoiny

Krater w spoinie

Wklêœniêcie lica spoiny

Uszkodzenie mechaniczne spoiny

Ró¿nica wysokoœci s¹siednich wg³êbieñ i wypuk³oœci lica spoiny

2,0

1,5

3,0

1,5

1,5

1,0

3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysiêgnikowych jedno lub dwustronnych, jak równie¿ konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni wiêkszej od 4,5 m2, gdy wystêpuje mo¿liwoœæ bezpoœredniego najechania na nie przez pojazd - musz¹ byæ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urz¹dzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera. Podobne zabezpieczenie nale¿y stosowaæ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wiêkszym stopniu zagra¿a bezpieczeñstwu u¿ytkowników pojazdów, ni¿ najechanie pojazdu na barierê, jeœli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub In¿ynier.

5.6.2. £atwo zrywalne z³¹cza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie os³oniêtych barierami ochronnymi - zaleca siê stosowanie ³atwo zrywalnych lub ³atwo roz³¹czalnych przekrojów, z³¹czy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokoœci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchni¹ terenu.

W szczególnoœci - zaleca siê stosowanie takich przekrojów, z³¹czy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie os³oniêtych barierami ochronnymi, które znajduj¹ siê na obszarach zwiêkszonego zagro¿enia kolizyjnego (ostrza rozga³êzieñ dróg ³¹cznikowych, zewnêtrzna strona ³uków drogi itp.).

£atwo zrywalne lub ³atwo roz³¹czalne z³¹cza, przekroje lub przeguby powinny byæ tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcj¹ wsporcz¹ po zerwaniu nie przewraca³ siê na jezdniê. Wysokoœæ czêœci konstrukcji wsporczej, pozosta³ej po od³¹czeniu górnej jej czêœci od fundamentu, nie mo¿e byæ wiêksza od 0,25 m.

5.6.3.  Zapobieganie   zagro¿eniu   u¿ytkowników   drogi   i   terenu   przyleg³ego   -   przez

konstrukcjê wsporcz¹

Konstrukcja wsporcza znaku musi byæ wykonana w sposób ograniczaj¹cy zagro¿enie u¿ytkowników pojazdów samochodowych oraz innych u¿ytkowników drogi i terenu do niej przyleg³ego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewniæ mo¿liwoœæ ³atwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch s³upach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch s³upach lub podporach - odleg³oœæ miêdzy tymi s³upami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo¿e byæ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wiêkszej liczby s³upów ni¿ dwa - odleg³oœæ miêdzy nimi mo¿e byæ mniejsza.

5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - po¿¹dane jest, by górna czêœæ fundamentu pokrywa³a siê z powierzchni¹ pobocza, pasa dziel¹cego itp. lub by³a nad tê powierzchniê wyniesiona nie wiêcej ni¿              0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj¹cych siê poza koron¹ drogi, górna czêœæ fundamentu powinna byæ wyniesiona nad powierzchniê terenu nie wiêcej ni¿ 0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz¹ mieæ barwê szar¹ neutraln¹ z tym, ¿e dopuszcza siê barwê naturaln¹ pokryæ cynkowanych. Zabrania siê stosowania pokryæ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyj¹tkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrêbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Po³¹czenie tarczy znaku z konstrukcj¹ wsporcz¹

Tarcza znaku musi byæ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej przesuniêcie lub obrót.

Materia³ i sposób wykonania po³¹czenia tarczy znaku z konstrukcj¹ wsporcz¹ musi umo¿liwiaæ, przy u¿yciu odpowiednich narzêdzi, od³¹czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca³y okres u¿ytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na których wystêpuj¹ czêste przypadki dewastacji znaków, zaleca siê stosowanie elementów z³¹cznych o konstrukcji uniemo¿liwiaj¹cej lub znacznie utrudniaj¹cej ich roz³¹czenie przez osoby niepowo³ane.

Tarcza znaku sk³adanego musi wykazywaæ pe³n¹ integralnoœæ podczas najechania przez pojazd w ka¿dych warunkach kolizji. W szczególnoœci - ¿aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo¿e siê od niej od³¹czaæ w sposób powoduj¹cy nara¿enie kogokolwiek na niebezpieczeñstwo lub szkodê.

Nie dopuszcza siê zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj¹cy bezpoœredniego przeprowadzenia œrub mocuj¹cych przez lico znaku.

5.8. Trwa³oœæ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byæ wykonany w sposób trwa³y, zapewniaj¹cy pe³n¹ czytelnoœæ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca³ym okresie jego u¿ytkowania, przy czym wp³ywy zewnêtrzne dzia³aj¹ce na znak, nie mog¹ powodowaæ zniekszta³cenia treœci znaku.

5.9. Urz¹dzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz¹dzeñ elektrycznych - obowi¹zuj¹ zasady oznaczania i zabezpieczania tych urz¹dzeñ, okreœlone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotycz¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycznych.

5.10. �ród³o œwiat³a znaku przeœwietlanego i znaku oœwietlanego

�ród³o œwiat³a nale¿y wykonaæ zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami In¿yniera, jako:

lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub ch³odno bia³ej,

wysokoprê¿ne lampy rtêciowe o poprawionym wspó³czynniku oddawania barw,

lampy metalo-halogenowe.

5.11. Warunki dla oprawy oœwietleniowej znaku przeœwietlanego

Oprawa wbudowana w znak powinna spe³niaæ wymagania PN-E-06314 [7] z nastêpuj¹cymi uzupe³nieniami i zmianami:

sposób po³¹czeñ lica znaku z tarcz¹ znaku w formie komory, w któr¹ wbudowana jest oprawa, powinien zast¹piæ stopieñ IP-53 ochrony od wp³ywu czynników zewnêtrznych,

komora statecznika powinna zapewniæ co najmniej stopieñ ochrony IP-23,

sprawnoœæ œwietlna uk³adu nie powinna byæ mniejsza ni¿ 0,4,

karta katalogowa mo¿e nie zawieraæ krzywych rozsy³u œwiat³oœci, wykresów sprawnoœci i izoluks,

w oznaczeniu musi byæ podany rok produkcji.

5.12. Warunki dla oprawy oœwietleniowej znaku oœwietlanego

Oprawa oœwietlaj¹ca znak powinna spe³niaæ wymagania PN-E-06314 [7] z nastêpuj¹cymi uzupe³nieniami i zmianami:

oprawa powinna byæ zbudowana jako zamkniêta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika,

dla opraw zawieszanych na wysokoœci poni¿ej 2,5 m klosz oprawy powinien byæ wykonany z materia³ów odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

karta katalogowa oprawy mo¿e nie zawieraæ wykresu œwiat³oœci i wykresu sprawnoœci,

w oznaczeniu oprawy musi byæ podany rok produkcji.

Oprawa oœwietleniowa stanowi¹ca integraln¹ czêœæ znaku oœwietlanego umieszczana jest przed licem znaku i musi byæ sztywno i trwale zwi¹zana z tarcz¹ znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Ka¿dy wykonany znak drogowy oraz ka¿da konstrukcja wsporcza musi mieæ tabliczkê znamionow¹ z:

nazw¹, mark¹ fabryczn¹ lub innym oznaczeniem umo¿liwiaj¹cym identyfikacjê wytwórcy lub dostawcy,

dat¹ produkcji,

oznaczeniem dotycz¹cym materia³u lica znaku,

dat¹ ustawienia znaku.

Zaleca siê, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawiera³a równie¿ miesi¹c i rok wymaganego przegl¹du technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musz¹ byæ wykonane w sposób trwa³y i wyraŸny, czytelny w normalnych warunkach przez ca³y okres u¿ytkowania znaku.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania materia³ów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien przeprowadziæ badania materia³ów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzglêdniaj¹c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In¿ynier mo¿e zwolniæ go z potrzeby wykonania badañ materia³ów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materia³ów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materia³y dostarczone na budowê z aprobat¹ techniczn¹ lub z deklaracj¹ zgodnoœci wydan¹ przez producenta powinny byæ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Czêstotliwoœæ badañ i ocena ich wyników powinna byæ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czêstotliwoœæ badañ przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów

dostarczonych przez producentów

| Lp. | Rodzaj badania | Liczba badañ | Opis badañ | Ocena wyników badañ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badañ z wybra- nych losowo elementów w ka¿dej dostar- czonej partii | Powierzchniê zbadaæ nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia g³êbokoœci wad u¿yæ dostêpnych narzêdzi (np. linia³ów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp. |

Wyniki badañ powinny byæ zgodne z wymaganiami

2

| Sprawdzenie wymiarów | wyrobów licz¹-cej do 1000 elementów | Przeprowadziæ uniwersalnymi przyrz¹dami pomiarowymi lub sprawdzianami (np. linia³ami, przymiarami itp.) | punktu 2 |
| --- | --- | --- | --- |

W przypadkach budz¹cych w¹tpliwoœci mo¿na zleciæ uprawnionej jednostce zbadanie w³aœciwoœci dostarczonych wyrobów i materia³ów w zakresie wymagañ podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót nale¿y sprawdzaæ:

zgodnoœæ wykonania znaków pionowych z dokumentacj¹ projektow¹ (lokalizacja, wymiary, wysokoœæ zamocowania znaków),

zachowanie dopuszczalnych odchy³ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,

prawid³owoœæ wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

poprawnoœæ wykonania fundamentów pod s³upki zgodnie z punktem 5.3,

poprawnoœæ ustawienia s³upków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych z³¹cz elementów konstrukcji wsporczych:

przed oglêdzinami, spoinê i przylegaj¹ce do niej elementy ³¹czone  (od 10 do 20 mm z ka¿dej strony) nale¿y dok³adnie oczyœciæ z zanieczyszczeñ utrudniaj¹cych prowadzenie obserwacji i pomiarów,

oglêdziny z³¹czy nale¿y przeprowadziæ wizualnie z ewentualnym u¿yciem lupy o powiêkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny byæ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

w przypadkach w¹tpliwych mo¿na zleciæ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyma³oœci zmêczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

z³¹cza o wadach wiêkszych ni¿ dopuszczalne, okreœlone w punkcie 5.5, powinny byæ naprawione powtórnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s¹:

szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozosta³ych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiór ostateczny powinien byæ dokonany po ca³kowitym zakoñczeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badañ jakoœciowych okreœlonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale¿y dokonaæ po up³ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentów

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znaków drogowych,

przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne |
| 3. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 4. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 5. | PN-B-23010 | Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreœlenia |
| 6. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 7. | PN-E-06314 | Elektryczne oprawy oœwietlenia zewnêtrznego |
| 8. | PN-H-04651 | Ochrona przed korozj¹. Klasyfikacja i okreœlenie agresywnoœci korozyjnej œrodowiska |
| 9. | PN-H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego zastosowania |
| 10. | PN-H-74220 | Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia |
| 11. | PN-H-82200 | Cynk |
| 12. | PN-H-84018 | Stal niskostopowa o podwy¿szonej wytrzyma³oœci. Gatunki |
| 13. | PN-H-84019 | Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki |
| 14. | PN-H-84020 | Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki |
| 15. | PN-H-84023-07 | Stal okreœlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki |
| 16. | PN-H-84030-02 | Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawêglania. Gatunki |
| 17. | PN-H-93010 | Stal. Kszta³towniki walcowane na gor¹co |
| 18. | PN-H-93401 | Stal walcowana. K¹towniki równoramienne |
| 19. | PN-M-06515 | DŸwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów noœnych |
| 20. | PN-M-69011 | Spawalnictwo. Z³¹cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia³ i wymagania |
| 21. | PN-M-69420 | Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali |
| 22. | PN-M-69430 | Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania |
| 23. | PN-M-69775 | Spawalnictwo. Wadliwoœæ z³¹czy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwoœci na podstawie oglêdzin zewnêtrznych |
| 24. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 25. | BN-89/1076-02 | Ochrona przed korozj¹. Pow³oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i ¿eliwnych. Wymagania i badania |
| 26. | BN-82/4131-03 | Spawalnictwo. Prêty i elektrody ze stopów stellitowych i prêty z ¿eliw wysokochromowych do napawania |
| 27. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków                       i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu. Za³. nr 1 do zarz¹dzenia Ministra Transportu                        i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).